深圳市聚科达电子材料有限公司

SHENZHEN JUKEDA ELECTRON MATERIALS CO., LTD.

ADD：深圳市光明新区公明镇李松蓢村第二业区如宇富明科技园 TEL:086-0755-27106461

Ruyufuming Industry Park, Lisonglang Village,,Guangming               FAX:086-0755-27105167

New Area, Shenzhen City, China.

硅胶处理剂技术规格书

（JKD-5011）

一、产品功用及特点：

JKD-5011硅胶处理剂是针对于各种硅胶脚垫和硅胶制品难以粘贴双面胶而开发的一款新型环保硅胶表面改性剂，主要用于各种硅胶表面的改性使其能与各种双面胶很好的粘接，其具有以下显著特点：

1、其具有干燥速度快的优点，能大大缩短操作时间，提高工作效率；

2、其具有味道小，环保等特点，处理剂干燥后对环境无污染；

3、具有改性彻底的特点，能对硅胶表面完全改性，使其表面能完全与双面胶粘接；

4、具有持久性，能长期保证粘接性；

5、本产品对硅胶的其它性能均无明显影响。

二、主要技术参数：

| 技术参数 | A组份主要数据 |
| --- | --- |
| 粘度 | 100-150LS |
| 可操作时间 | 具有流动性均可操作 |
| 表干时间 | 3-6min |
| 完全干燥时间 | 15min |
| 颜色 | 无色透明 |
| 气味 | 少许刺激性气味 |
| 剥离强度 | 6.3N/cm2 |

三、使用方法：

可直接均匀涂布在硅胶表面，待其完全干燥后即可与双面胶进行粘接。

四、注意事项：

1、本产品不能与其余处理剂混用；

2、使用时应保证使用环境的通风性良好；

3、使用前要保证硅胶表面清洁无油污或灰尘；

4、在阴凉处密封保存，避免阳光直射以及接触明火。